- 同透卷材的其他参数

| 序号 | 性能要求 | 采用标准 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 |  |  | 无方向性同质透心卷材 |
| 2 | 地板厚度 | GB/T11982.2-2015 | mm | ≥2.0mm |
| 3 | 宽幅 | GB/T11982.2-2015 | m | 2m |
| 4 | 表面处理 |  |  | PUR处理，抗污能力强 |
| 5 | 单位面积重量 | GB/T11982.2-2015 | kg/m2 | ≤2700g/m2 |
| 6 | 耐磨等级 | GB/T11982.2-2015 |  | T 级，Fv＜1.9mm³ |
| 7 | 残留凹陷度 | GB/T11982.2-2015 | mm | ≤0.03mm |
| 8 | 有害物质检测 | GB18586-2001 GB18586-2001 |  | 可溶性铅、镉、氯乙烯单体均未检出 |
| 9 | 防滑等级 | DIN51130：2014-02 | 级 | R9 级 |
| 10 | 焊接强度 | GB/T11982.2-2015 | N/50mm | ＞450 |
|  |  |  | N/50mm | ＞450 |
| 11 | 色牢度 | GB/T11982.2-2015 | 级别 | 7 |
| 12 | 食品级检测 | GB4806.7-2016 |  | 总迁移量≤10 |